三、《招标人质控材料一览》表

| 序号 | 设备材料名称 | 质控材料详情 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地砖地面 | 8、▲吸水率：平均值≤0.05%。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 2 |  | 10、▲莫氏硬度≥6级。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 3 |  | 11、▲光泽度≥90。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 4 | 防滑地砖楼面 | 8、▲吸水率%：平均值≥12。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 5 |  | 9、▲断裂模数（MPa）:平均值≥25。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 6 |  | 10、▲破坏强度（N）：平均值≥1200。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 7 |  | 11、▲有釉砖耐磨性不低于4级。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 8 | 内墙面砖墙面 | 8、▲破坏强度N）：平均值≥1100。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 9 |  | 9、▲断裂模数（MPa）平均值：≥22。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 10 | 防臭地漏 | ▲耐压性能：承受≥0.19MPa水压，保持≥28s后本体应无泄漏、无变形。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 11 |  | ▲耐腐蚀性能：进行24H乙酸盐雾试验后，应不低于GB/T6461-2002规定的9级要求。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 12 | 座便器 | 1、▲最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤4mm，整体变形≤6mm。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 13 |  | 3、▲厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 14 |  | 4、▲吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 15 |  | 9、▲便器用水量要求：用水量≤4.8L；双冲式坐便器的半冲平均用水量应不大于全冲水用水量最大值的70％；节水型双冲式坐便器的全冲水用水量最大限定值应不大于6.0L 。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 16 |  | 15、▲冲洗噪声L50≤55dBA,L10≤65dBA。陶瓷吸水率≤0.5％。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 17 | 洗脸盆 | 2、▲最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤6mm，整体变形≤10mm。。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 18 |  | 3、▲厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 19 |  | 4、▲吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％；投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 20 |  | 7、▲溢流功能要求：设有溢水孔的洗面器进行溢流试验后，应保持5min不溢流 。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 21 | 淋浴器 | 1、▲外观：镀层表面光泽均匀，不应有脱皮 、龟裂、烧焦、露底、 剥落、黑斑及明显的麻点 ，毛刺等缺陷 。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 22 |  | 4、▲密封性能：冷，热水隔墙(适用于单柄双控水嘴阀芯关)：压力(0.40.02)MPa持续时间(60±5)s出水口及未连接的进水口无渗漏。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 23 |  | 5、▲灵敏度，mm:控制装置的位移≥12mm 。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 24 |  | 9、▲表面耐腐蚀性能：24h乙酸盐雾试验后，应不低于GB/T6461-2002标椎的表1中外观评级（Ra)9级的要求。投标时提供权威检测报告证明并加盖厂商公章。 |
| 25 | 热水器 | ▲提供中国节能产品认证证书。 |
| 26 |  | ▲提供国家强制性产品认证证书。 |

四、货物清单及技术参数

1、地砖部分

（一）霍山县磨子潭镇干部周转房地砖采购

| 序号 | 子目名称 | 详细参数 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砖墙类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖地面 | 1，规格：800*800mm；产品等级：优等品。2，室内地面为800*800*10mm瓷土抛光砖。3，参考颜色米白色或淡黄色，具体以业0主单位选定为准。4，尺寸及偏差：边长最大值±1.0mm，厚度允许偏差最大值±0.5。5，边直角最大值≤1.0mm。6，直角度最大值≤2.0mm。7，表面平整度凹凸≤1.5mm。8，吸水率：平均值≤0.05%。9,破坏强度（N）：平均值≥1780。10，莫氏硬度≥6级。11，光泽度≥90。 | ㎡ | 44.39 |  |  |
| 2 | 地砖楼面 | 1，规格：800*800；产品等级：优等品。2，室内地面为800*800*10mm瓷土抛光砖。3，参考颜色米白色或淡黄色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：边长最大值±1.0mm，厚度允许偏差最大值±0.5。5，边直角最大值≤1.0mm。6，直角度最大值≤2.0mm。7，表面平整度凹凸≤1.5mm。8，吸水率：平均值≤0.05%。9,破坏强度（N）：平均值≥1780。10，莫氏硬度≥6级。11，光泽度≥90。 | ㎡ | 1227.04 |  |  |
| 3 | 防滑地砖楼面 | 1，规格：300mm*300mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*300*9mm釉面。3，参考颜色淡黄色或灰色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：最大值边长±2.0mm，厚度最大值±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度:边弯曲度、翘曲度、中心弯曲度最大值±2.0mm。8，吸水率%：平均值≥12。9，断裂模数（MPa）:平均值≥25。10，破坏强度（N）：平均值≥1200。11，有釉砖耐磨性不低于4级。 | ㎡ | 221.28 |  |  |
| 4 | 防滑地砖楼梯面（水平投影） | 1，规格：面板300mm*侧板170mm*长800mm；具体以现场测量尺寸为准。2，面板需磨边开不低于三道防滑槽。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 155.02 |  |  |
| 5 | 地砖踢脚线 | 1，规格：100mm*800mm；上口磨圆边。2，厚度不低于10mm。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 174.76 |  |  |
| 6 | 花岗岩台阶平台面 | 1，规格：600mm*600mm；参考品名芝麻白火烧面或山花火烧面，具体以业主单位选定为准。：厚度：≥20mm。2，具体以现场测量尺寸为准。3，外观质量色调应基本调和，花纹应基本一致。4，体积密度≥2.56g/cm³。5，吸水率≤0.6%。 | ㎡ | 24.41 |  |  |
| 7 | 花岗岩台阶面 | 1，规格：面板300mm*侧板170mm*长800mm；参考品名芝麻白火烧面或山花火烧面，具体以业主单位选定为准。：厚度：≥20mm，2，外观质量色调应基本调和，花纹应基本一致。3，体积密度≥2.56g/cm³。4，吸水率≤0.6%。5，台阶正面需磨圆边且开不少于两道防滑槽。 | ㎡ | 25.74 |  |  |
| 8 | 内墙面砖墙面 | 1，规格：300mm*600mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*600*9.5mm釉面内墙砖。3，参考颜色爵士白或灰色，具体以业主单位现场选定为准。4，尺寸及偏差：长、宽最大值±0.5mm，厚度允许偏差±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度：边弯曲度最大值+2.0，-1.5。翘曲度最大值±2.0。中心弯曲度最大值+2.0，-1.5mm。8，破坏强度N）：平均值≥1100。9,断裂模数（MPa）平均值：≥22。 | ㎡ | 1144.25 |  |  |
| 9 | 外墙面砖墙面 | 1，规格200mm*400mm；仿石喷墨瓷砖。2，吸水率%：平均值0.5﹤E≤3。 | ㎡ | 99.66 |  |  |
|  | （二）霍山县东西溪乡干部周转房地砖采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖地面 | 1，规格：800*800mm；产品等级：优等品。2，室内地面为800*800*10mm瓷土抛光砖。3，参考颜色米白色或淡黄色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：边长最大值±1.0mm，厚度允许偏差最大值±0.5。5，边直角最大值≤1.0mm。6，直角度最大值≤2.0mm。7，表面平整度凹凸≤1.5mm。8，吸水率：平均值≤0.05%。9,破坏强度（N）：平均值≥1780。10，莫氏硬度≥6级。11，光泽度≥90。 | ㎡ | 44.99 |  |  |
| 2 | 地砖楼面 | 1，规格：800*800；产品等级：优等品。2，室内地面为800*800*10mm瓷土抛光砖。3，参考颜色米白色或淡黄色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：边长最大值±1.0mm，厚度允许偏差最大值±0.5。5，边直角最大值≤1.0mm。6，直角度最大值≤2.0mm。7，表面平整度凹凸≤1.5mm。8，吸水率：平均值≤0.05%。9,破坏强度（N）：平均值≥1780。10，莫氏硬度≥6级。11，光泽度≥90。 | ㎡ | 1202.74 |  |  |
| 3 | 防滑地砖楼面 | 1，规格：300mm*300mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*300*9mm釉面。3，参考颜色淡黄色或灰色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：最大值边长±2.0mm，厚度最大值±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度:边弯曲度、翘曲度、中心弯曲度最大值±2.0mm。8，吸水率%：平均值≥12。9，断裂模数（MPa）:平均值≥25。10，破坏强度（N）：平均值≥1200。11，有釉砖耐磨性不低于4级。 | ㎡ | 220.91 |  |  |
| 4 | 防滑地砖楼梯面（水平投影） | 1，规格：面板300mm*侧板170mm*长800mm；具体以现场测量尺寸为准。2，面板需磨边开不低于三道防滑槽。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 155.02 |  |  |
| 5 | 地砖踢脚线 | 1，规格：100mm*800mm；上口磨圆边。2，厚度不低于10mm。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 156.62 |  |  |
| 6 | 花岗岩台阶平台面 | 1，规格：600mm*600mm；参考品名芝麻白火烧面或山花火烧面，具体以业主单位选定为准。：厚度：≥20mm。2，具体以现场测量尺寸为准。3，外观质量色调应基本调和，花纹应基本一致。4，体积密度≥2.56g/cm³。5，吸水率≤0.6%。 | ㎡ | 21.70 |  |  |
| 7 | 花岗岩台阶面 | 1，规格：面板300mm*侧板170mm*长800mm；参考品名芝麻白火烧面或山花火烧面，具体以业主单位选定为准。：厚度：≥20mm，2，外观质量色调应基本调和，花纹应基本一致。3，体积密度≥2.56g/cm³。4，吸水率≤0.6%。5，台阶正面需磨圆边且开不少于两道防滑槽。 | ㎡ | 23.89 |  |  |
| 8 | 内墙面砖墙面 | 1，规格：300mm*600mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*600*9.5mm釉面内墙砖。3，参考颜色爵士白或灰色，具体以业主单位现场选定为准。4，尺寸及偏差：长、宽最大值±0.5mm，厚度允许偏差±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度：边弯曲度最大值+2.0，-1.5。翘曲度最大值±2.0。中心弯曲度最大值+2.0，-1.5mm。8，破坏强度N）：平均值≥1100。9,断裂模数（MPa）平均值：≥22。 | ㎡ | 1178.33 |  |  |
| 9 | 外墙面砖墙面 | 1，规格200mm*400mm；仿石喷墨瓷砖。2，吸水率%：平均值0.5﹤E≤3。 | ㎡ | 108.31 |  |  |
|  | （三）霍山县大化坪镇干部周转房地砖采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖地面 | 1，规格：800*800mm；产品等级：优等品。2，室内地面为800*800*10mm瓷土抛光砖。3，参考颜色米白色或淡黄色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：边长最大值±1.0mm，厚度允许偏差最大值±0.5。5，边直角最大值≤1.0mm。6，直角度最大值≤2.0mm。7，表面平整度凹凸≤1.5mm。8，吸水率：平均值≤0.05%。9,破坏强度（N）：平均值≥1780。10，莫氏硬度≥6级。11，光泽度≥90。 | ㎡ | 195.44 |  |  |
| 2 | 防滑地面 | 1，规格：300mm*300mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*300*9mm釉面。3，参考颜色淡黄色或灰色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：最大值边长±2.0mm，厚度最大值±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度:边弯曲度、翘曲度、中心弯曲度最大值±2.0mm。8，吸水率%：平均值≥12。9，断裂模数（MPa）:平均值≥25。10，破坏强度（N）：平均值≥1200。11，有釉砖耐磨性不低于4级。 | ㎡ | 191.00 |  |  |
| 3 | 地砖楼面 | 1，规格：800*800；产品等级：优等品。2，室内地面为800*800*10mm瓷土抛光砖。3，参考颜色米白色或淡黄色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：边长最大值±1.0mm，厚度允许偏差最大值±0.5。5，边直角最大值≤1.0mm。6，直角度最大值≤2.0mm。7，表面平整度凹凸≤1.5mm。8，吸水率：平均值≤0.05%。9,破坏强度（N）：平均值≥1780。10，莫氏硬度≥6级。11，光泽度≥90。 | ㎡ | 615.49 |  |  |
| 4 | 防滑地砖楼面 | 1，规格：800*800；产品等级：优等品。2，室内地面为800*800*10mm瓷土抛光砖。3，参考颜色米白色或淡黄色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：边长最大值±1.0mm，厚度允许偏差最大值±0.5。5，边直角最大值≤1.0mm。6，直角度最大值≤2.0mm。7，表面平整度凹凸≤1.5mm。8，吸水率：平均值≤0.05%。9,破坏强度（N）：平均值≥1780。10，莫氏硬度≥6级。11，光泽度≥90。 | ㎡ | 467.92 |  |  |
| 5 | 防滑地砖楼梯面（水平投影） | 1，规格：面板300mm*侧板170mm*长800mm；具体以现场测量尺寸为准。2，面板需磨边开不低于三道防滑槽。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 99.50 |  |  |
| 6 | 地砖踢脚线 | 1，规格：100mm*800mm；上口磨圆边。2，厚度不低于10mm。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 111.84 |  |  |
| 7 | 花岗岩台阶面 | 1，规格：面板300mm*侧板170mm*长800mm；参考品名芝麻白火烧面或山花火烧面，具体以业主单位选定为准。：厚度：≥20mm，2，外观质量色调应基本调和，花纹应基本一致。3，体积密度≥2.56g/cm³。4，吸水率≤0.6%。5，台阶正面需磨圆边且开不少于两道防滑槽。 | ㎡ | 13.56 |  |  |
| 8 | 内墙面砖墙面 | 1，规格：300mm*600mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*600*9.5mm釉面内墙砖。3，参考颜色爵士白或灰色，具体以业主单位现场选定为准。4，尺寸及偏差：长、宽最大值±0.5mm，厚度允许偏差±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度：边弯曲度最大值+2.0，-1.5。翘曲度最大值±2.0。中心弯曲度最大值+2.0，-1.5mm。8，破坏强度N）：平均值≥1100。9,断裂模数（MPa）平均值：≥22。 | ㎡ | 973.99 |  |  |
| 9 | 外墙面砖墙面 | 1，规格200mm*400mm；仿石喷墨瓷砖。2，吸水率%：平均值0.5﹤E≤3。 | ㎡ | 515.61 |  |  |
|  | （四）霍山县单龙寺镇干部周转房地砖采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖楼地面 | 1，规格：800*800mm；产品等级：优等品。2，室内地面为800*800*10mm瓷土抛光砖。3，参考颜色米白色或淡黄色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：边长最大值±1.0mm，厚度允许偏差最大值±0.5。5，边直角最大值≤1.0mm。6，直角度最大值≤2.0mm。7，表面平整度凹凸≤1.5mm。8，吸水率：平均值≤0.05%。9,破坏强度（N）：平均值≥1780。10，莫氏硬度≥6级。11，光泽度≥90。 | ㎡ | 777.03 |  |  |
| 2 | 防滑楼地面 | 1，规格：300mm*300mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*300*9mm釉面。3，参考颜色淡黄色或灰色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：最大值边长±2.0mm，厚度最大值±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度:边弯曲度、翘曲度、中心弯曲度最大值±2.0mm。8，吸水率%：平均值≥12。9，断裂模数（MPa）:平均值≥25。10，破坏强度（N）：平均值≥1200。11，有釉砖耐磨性不低于4级。。 | ㎡ | 121.86 |  |  |
| 3 | 防滑地砖楼梯面（水平投影） | 1规格：面板300mm*侧板170mm*长800mm；具体以现场测量尺寸为准。2，面板需磨边开不低于三道防滑槽。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 185.90 |  |  |
| 4 | 地砖踢脚线 | 1，规格：100mm*800mm；上口磨圆边。2，厚度不低于10mm。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 105.49 |  |  |
| 5 | 内墙面砖墙面 | 1，规格：300*600mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*600*9.5mm釉面内墙砖。3，参考颜色爵士白或灰色，具体以业主单位现场选定为准。4，尺寸及偏差：长、宽最大值±0.5mm，厚度允许偏差±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度：边弯曲度最大值+2.0，-1.5。翘曲度最大值±2.0。中心弯曲度最大值+2.0，-1.5mm。8，破坏强度N）：平均值≥1100。9,断裂模数（MPa）平均值：≥22。 | ㎡ | 287.27 |  |  |
| 6 | 外墙面砖墙面 | 1，规格200*400mm；仿石喷墨瓷砖。2，吸水率%：平均值0.5﹤E≤3。 | ㎡ | 102.60 |  |  |
| 7 | 20厚黑色带暗花花岗岩 | 1，规格150*900mm；参考品名中国黑光面或黑金沙光面，具体以业主单位选定为准。：厚度：≥20mm。2，具体以现场测量尺寸为准。3，体积密度≥2.56g/cm³。4，吸水率≤0.6%。 | ㎡ | 12.46 |  |  |
|  | （五）霍山县漫水河镇干部周转房地砖采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖楼地面 | 1，规格：800*800mm；产品等级：优等品。2，室内地面为800*800*10mm瓷土抛光砖。3，参考颜色米白色或淡黄色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：边长最大值±1.0mm，厚度允许偏差最大值±0.5。5，边直角最大值≤1.0mm。6，直角度最大值≤2.0mm。7，表面平整度凹凸≤1.5mm。8，吸水率：平均值≤0.05%。9,破坏强度（N）：平均值≥1780。10，莫氏硬度≥6级。11，光泽度≥90。 | ㎡ | 1621.14 |  |  |
| 2 | 防滑楼地面 | 1，规格：300mm*300mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*300*9mm釉面。3，参考颜色淡黄色或灰色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：最大值边长±2.0mm，厚度最大值±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度:边弯曲度、翘曲度、中心弯曲度最大值±2.0mm。8，吸水率%：平均值≥12。9，断裂模数（MPa）:平均值≥25。10，破坏强度（N）：平均值≥1200。11，有釉砖耐磨性不低于4级。 | ㎡ | 275.83 |  |  |
| 3 | 防滑地砖楼梯面（水平投影） | 1，规格：面板300mm*侧板170mm*长800mm；具体以现场测量尺寸为准。2，面板需磨边开不低于三道防滑槽。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 160.10 |  |  |
| 4 | 地砖踢脚线 | 1，规格：100mm*800mm；上口磨圆边。2，厚度不低于10mm。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 202.80 |  |  |
| 5 | 内墙面砖墙面 | 1，规格：300*600mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*600*9.5mm釉面内墙砖。3，参考颜色爵士白或灰色，具体以业主单位现场选定为准。4，尺寸及偏差：长、宽最大值±0.5mm，厚度允许偏差±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度：边弯曲度最大值+2.0，-1.5。翘曲度最大值±2.0。中心弯曲度最大值+2.0，-1.5mm。8，破坏强度N）：平均值≥1100。9,断裂模数（MPa）平均值：≥22。 | ㎡ | 1460.63 |  |  |
| 6 | 外墙面砖墙面 | 1，规格200*400mm；仿石喷墨瓷砖。2，吸水率%：平均值0.5﹤E≤3。 | ㎡ | 84.95 |  |  |
| 7 | 20厚黑色带暗花花岗岩 | 1，规格150*900mm；参考品名中国黑光面或黑金沙光面，具体以业主单位选定为准。：厚度：≥20mm。2，具体以现场测量尺寸为准。3，体积密度≥2.56g/cm³。4，吸水率≤0.6%。 | ㎡ | 30.26 |  |  |
|  | （六）霍山县太平畈乡干部周转房地砖采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖楼地面 | 1，规格：800*800mm；产品等级：优等品。2，室内地面为800*800*10mm瓷土抛光砖。3，参考颜色米白色或淡黄色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：边长最大值±1.0mm，厚度允许偏差最大值±0.5。5，边直角最大值≤1.0mm。6，直角度最大值≤2.0mm。7，表面平整度凹凸≤1.5mm。8，吸水率：平均值≤0.05%。9,破坏强度（N）：平均值≥1780。10，莫氏硬度≥6级。11，光泽度≥90。 | ㎡ | 755.81 |  |  |
| 2 | 防滑楼地面 | 1，规格：300mm*300mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*300*9mm釉面。3，参考颜色淡黄色或灰色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：最大值边长±2.0mm，厚度最大值±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度:边弯曲度、翘曲度、中心弯曲度最大值±2.0mm。8，吸水率%：平均值≥12。9，断裂模数（MPa）:平均值≥25。10，破坏强度（N）：平均值≥1200。11，有釉砖耐磨性不低于4级。 | ㎡ | 130.19 |  |  |
| 3 | 防滑地砖楼梯面（水平投影） | 1，规格：面板300mm*侧板170mm*长800mm；具体以现场测量尺寸为准。2，面板需磨边开不低于三道防滑槽。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 64.99 |  |  |
| 4 | 地砖踢脚线 | 1，规格：100mm*800mm；上口磨圆边。2，厚度不低于10mm。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 82.65 |  |  |
| 5 | 内墙面砖墙面 | 1，规格：300*600mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*600*9.5mm釉面内墙砖。3，参考颜色爵士白或灰色，具体以业主单位现场选定为准。4，尺寸及偏差：长、宽最大值±0.5mm，厚度允许偏差±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度：边弯曲度最大值+2.0，-1.5。翘曲度最大值±2.0。中心弯曲度最大值+2.0，-1.5mm。8，破坏强度N）：平均值≥1100。9,断裂模数（MPa）平均值：≥22。 | ㎡ | 984.16 |  |  |
| 6 | 外墙面砖墙面 | 1，规格200*400mm；仿石喷墨瓷砖。2，吸水率%：平均值0.5﹤E≤3。 | ㎡ | 177.12 |  |  |
| 7 | 20厚黑色带暗花花岗岩 | 1，规格150*900mm；参考品名中国黑光面或黑金沙光面，具体以业主单位选定为准。：厚度：≥20mm。2，具体以现场测量尺寸为准。3，体积密度≥2.56g/cm³。4，吸水率≤0.6%。 | ㎡ | 5.90 |  |  |
| 8 | 毛面花岗岩 | 1，规格600mm*600mm；参考品名芝麻白火烧面或山花火烧面，具体以业主单位选定为准。：厚度：≥20mm。2，具体以现场测量尺寸为准。3，外观质量色调应基本调和，花纹应基本一致。4，体积密度≥2.56g/cm³。5，吸水率≤0.6%。 | ㎡ | 127.51 |  |  |
|  | （七）霍山县与儿街镇干部周转房地砖采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖楼地面 | 1，规格：800*800mm；产品等级：优等品。2，室内地面为800*800*10mm瓷土抛光砖。3，参考颜色米白色或淡黄色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：边长最大值±1.0mm，厚度允许偏差最大值±0.5。5，边直角最大值≤1.0mm。6，直角度最大值≤2.0mm。7，表面平整度凹凸≤1.5mm。8，吸水率：平均值≤0.05%。9,破坏强度（N）：平均值≥1780。10，莫氏硬度≥6级。11，光泽度≥90。 | ㎡ | 417.62 |  |  |
| 2 | 防滑楼地面 | 1，规格：300mm*300mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*300*9mm釉面。3，参考颜色淡黄色或灰色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：最大值边长±2.0mm，厚度最大值±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度:边弯曲度、翘曲度、中心弯曲度最大值±2.0mm。8，吸水率%：平均值≥12。9，断裂模数（MPa）:平均值≥25。10，破坏强度（N）：平均值≥1200。11，有釉砖耐磨性不低于4级。 | ㎡ | 241.13 |  |  |
| 3 | 防滑地砖楼梯面（水平投影） | 1，规格：面板300mm*侧板170mm*长800mm；具体以现场测量尺寸为准。2，面板需磨边开不低于三道防滑槽。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 160.10 |  |  |
| 4 | 地砖踢脚线 | 1，规格：100mm*800mm；上口磨圆边。2，厚度不低于10mm。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 103.48 |  |  |
| 5 | 内墙面砖墙面 | 1，规格：300*600mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*600*9.5mm釉面内墙砖。3，参考颜色爵士白或灰色，具体以业主单位现场选定为准。4，尺寸及偏差：长、宽最大值±0.5mm，厚度允许偏差±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度：边弯曲度最大值+2.0，-1.5。翘曲度最大值±2.0。中心弯曲度最大值+2.0，-1.5mm。8，破坏强度N）：平均值≥1100。9,断裂模数（MPa）平均值：≥22。 | ㎡ | 716.36 |  |  |
| 6 | 外墙面砖墙面 | 1，规格200*400mm；仿石喷墨瓷砖。2，吸水率%：平均值0.5﹤E≤3。 | ㎡ | 207.64 |  |  |
| 7 | 20厚黑色带暗花花岗岩 | 1，规格150*900mm；参考品名中国黑光面或黑金沙光面，具体以业主单位选定为准。：厚度：≥20mm。2，具体以现场测量尺寸为准。3，体积密度≥2.56g/cm³。4，吸水率≤0.6%。 | ㎡ | 17.22 |  |  |
|  | （八）霍山县但家庙镇干部周转房地砖采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖楼地面 | 1，规格：800*800mm；产品等级：优等品。2，室内地面为800*800*10mm瓷土抛光砖。3，参考颜色米白色或淡黄色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：边长最大值±1.0mm，厚度允许偏差最大值±0.5。5，边直角最大值≤1.0mm。6，直角度最大值≤2.0mm。7，表面平整度凹凸≤1.5mm。8，吸水率：平均值≤0.05%。9,破坏强度（N）：平均值≥1780。10，莫氏硬度≥6级。11，光泽度≥90。 | ㎡ | 1110.54 |  |  |
| 2 | 防滑楼地面 | 1，规格：300mm*300mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*300*9mm釉面。3，参考颜色淡黄色或灰色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：最大值边长±2.0mm，厚度最大值±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度:边弯曲度、翘曲度、中心弯曲度最大值±2.0mm。8，吸水率%：平均值≥12。9，断裂模数（MPa）:平均值≥25。10，破坏强度（N）：平均值≥1200。11，有釉砖耐磨性不低于4级。 | ㎡ | 320.07 |  |  |
| 3 | 防滑地砖楼梯面（水平投影） | 1，规格：面板300mm*侧板170mm*长800mm；具体以现场测量尺寸为准。2，面板需磨边开不低于三道防滑槽。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 189.91 |  |  |
| 4 | 地砖踢脚线 | 1，规格：100mm*800mm；上口磨圆边。2，厚度不低于10mm。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 99.34 |  |  |
| 5 | 内墙面砖墙面 | 1，规格：300*600mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*600*9.5mm釉面内墙砖。3，参考颜色爵士白或灰色，具体以业主单位现场选定为准。4，尺寸及偏差：长、宽最大值±0.5mm，厚度允许偏差±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度：边弯曲度最大值+2.0，-1.5。翘曲度最大值±2.0。中心弯曲度最大值+2.0，-1.5mm。8，破坏强度N）：平均值≥1100。9,断裂模数（MPa）平均值：≥22。 | ㎡ | 922.50 |  |  |
| 6 | 外墙面砖墙面 | 1，规格200*400mm；仿石喷墨瓷砖。2，吸水率%：平均值0.5﹤E≤3。 | ㎡ | 190.83 |  |  |
| 7 | 20厚黑色带暗花花岗岩 | 1，规格150*900mm；参考品名中国黑光面或黑金沙光面，具体以业主单位选定为准。：厚度：≥20mm。2，具体以现场测量尺寸为准。3，体积密度≥2.56g/cm³。4，吸水率≤0.6%。 | ㎡ | 18.64 |  |  |
|  | （九）霍山县落儿岭镇干部周转房地砖采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖楼地面 | 1，规格：800*800mm；产品等级：优等品。2，室内地面为800*800*10mm瓷土抛光砖。3，参考颜色米白色或淡黄色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：边长最大值±1.0mm，厚度允许偏差最大值±0.5。5，边直角最大值≤1.0mm。6，直角度最大值≤2.0mm。7，表面平整度凹凸≤1.5mm。8，吸水率：平均值≤0.05%。9,破坏强度（N）：平均值≥1780。10，莫氏硬度≥6级。11，光泽度≥90。 | ㎡ | 913.14 |  |  |
| 2 | 防滑楼地面 | 1，规格：300mm*300mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*300*9mm釉面。3，参考颜色淡黄色或灰色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：最大值边长±2.0mm，厚度最大值±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度:边弯曲度、翘曲度、中心弯曲度最大值±2.0mm。8，吸水率%：平均值≥12。9，断裂模数（MPa）:平均值≥25。10，破坏强度（N）：平均值≥1200。11，有釉砖耐磨性不低于4级。 | ㎡ | 199.26 |  |  |
| 3 | 防滑地砖走廊、楼梯面（水平投影） | 1，规格：面板300mm*侧板170mm*长800mm；具体以现场测量尺寸为准。2，面板需磨边开不低于三道防滑槽。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 386.18 |  |  |
| 4 | 地砖踢脚线 | 1，规格：100mm*800mm；上口磨圆边。2，厚度不低于10mm。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 163.51 |  |  |
| 5 | 内墙面砖墙面 | 1，规格：300*600mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*600*9.5mm釉面内墙砖。3，参考颜色爵士白或灰色，具体以业主单位现场选定为准。4，尺寸及偏差：长、宽最大值±0.5mm，厚度允许偏差±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度：边弯曲度最大值+2.0，-1.5。翘曲度最大值±2.0。中心弯曲度最大值+2.0，-1.5mm。8，破坏强度N）：平均值≥1100。9,断裂模数（MPa）平均值：≥22。 | ㎡ | 1508.40 |  |  |
| 6 | 外墙面砖墙面 | 1，规格200*400mm；仿石喷墨瓷砖。2，吸水率%：平均值0.5﹤E≤3。 | ㎡ | 82.80 |  |  |
| 7 | 20厚黑色带暗花花岗岩 | 1，规格150*900mm；参考品名中国黑光面或黑金沙光面，具体以业主单位选定为准。：厚度：≥20mm。2，具体以现场测量尺寸为准。3，体积密度≥2.56g/cm³。4，吸水率≤0.6%。 | ㎡ | 24.11 |  |  |
|  | （十）霍山县上土市镇干部周转房地砖采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖楼地面 | 1，规格：800*800mm；产品等级：优等品。2，室内地面为800*800*10mm瓷土抛光砖。3，参考颜色米白色或淡黄色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：边长最大值±1.0mm，厚度允许偏差最大值±0.5。5，边直角最大值≤1.0mm。6，直角度最大值≤2.0mm。7，表面平整度凹凸≤1.5mm。8，吸水率：平均值≤0.05%。9,破坏强度（N）：平均值≥1780。10，莫氏硬度≥6级。11，光泽度≥90。 | ㎡ | 1361.61 |  |  |
| 2 | 防滑楼地面 | 1，规格：300mm*300mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*300*9mm釉面。3，参考颜色淡黄色或灰色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：最大值边长±2.0mm，厚度最大值±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度:边弯曲度、翘曲度、中心弯曲度最大值±2.0mm。8，吸水率%：平均值≥12。9，断裂模数（MPa）:平均值≥25。10，破坏强度（N）：平均值≥1200。11，有釉砖耐磨性不低于4级。 | ㎡ | 236.89 |  |  |
| 3 | 防滑地砖楼梯面 | 1，规格：面板300mm*侧板170mm*长800mm；具体以现场测量尺寸为准。2，面板需磨边开不低于三道防滑槽。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 136.53 |  |  |
| 4 | 地砖踢脚线 | 1，规格：100mm*800mm；上口磨圆边。2，厚度不低于10mm。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 169.11 |  |  |
| 5 | 内墙面砖墙面 | 1，规格：300*600mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*600*9.5mm釉面内墙砖。3，参考颜色爵士白或灰色，具体以业主单位现场选定为准。4，尺寸及偏差：长、宽最大值±0.5mm，厚度允许偏差±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度：边弯曲度最大值+2.0，-1.5。翘曲度最大值±2.0。中心弯曲度最大值+2.0，-1.5mm。8，破坏强度N）：平均值≥1100。9,断裂模数（MPa）平均值：≥22。 | ㎡ | 1318.15 |  |  |
| 6 | 外墙面砖墙面 | 1，规格200*400mm；仿石喷墨瓷砖。2，吸水率%：平均值0.5﹤E≤3。 | ㎡ | 79.65 |  |  |
| 7 | 20厚黑色带暗花花岗岩 | 1，规格150*900mm；参考品名中国黑光面或黑金沙光面，具体以业主单位选定为准。：厚度：≥20mm。2，具体以现场测量尺寸为准。3，体积密度≥2.56g/cm³。4，吸水率≤0.6%。 | ㎡ | 26.51 |  |  |
|  | （十一）霍山县诸佛庵镇干部周转房地砖采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖楼地面 | 1，规格：800*800mm；产品等级：优等品。2，室内地面为800*800*10mm瓷土抛光砖。3，参考颜色米白色或淡黄色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：边长最大值±1.0mm，厚度允许偏差最大值±0.5。5，边直角最大值≤1.0mm。6，直角度最大值≤2.0mm。7，表面平整度凹凸≤1.5mm。8，吸水率：平均值≤0.05%。9,破坏强度（N）：平均值≥1780。10，莫氏硬度≥6级。11，光泽度≥90。 | ㎡ | 1570.17 |  |  |
| 2 | 防滑楼地面 | 1，规格：300mm*300mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*300*9mm釉面。3，参考颜色淡黄色或灰色，具体以业主单位选定为准。4，尺寸及偏差：最大值边长±2.0mm，厚度最大值±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度:边弯曲度、翘曲度、中心弯曲度最大值±2.0mm。8，吸水率%：平均值≥12。9，断裂模数（MPa）:平均值≥25。10，破坏强度（N）：平均值≥1200。11，有釉砖耐磨性不低于4级。 | ㎡ | 204.20 |  |  |
| 3 | 防滑地砖楼梯面（水平投影） | 1，规格：面板300mm*侧板170mm*长800mm；具体以现场测量尺寸为准。2，面板需磨边开不低于三道防滑槽。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 148.52 |  |  |
| 4 | 地砖踢脚线 | 1，规格：100mm*800mm；上口磨圆边。2，厚度不低于10mm。3,材料为抛光砖。 | ㎡ | 205.11 |  |  |
| 5 | 内墙面砖墙面 | 1，规格：300*600mm；产品等级：优等品。2，室内地面为300*600*9.5mm釉面内墙砖。3，参考颜色爵士白或灰色，具体以业主单位现场选定为准。4，尺寸及偏差：长、宽最大值±0.5mm，厚度允许偏差±0.5mm。5，边直角最大值±1.5mm。6，直角度最大值±2.0mm。7，表面平整度：边弯曲度最大值+2.0，-1.5。翘曲度最大值±2.0。中心弯曲度最大值+2.0，-1.5mm。8，破坏强度N）：平均值≥1100。9,断裂模数（MPa）平均值：≥22。 | ㎡ | 960.61 |  |  |
| 6 | 外墙面砖墙面 | 1，规格200*400mm；仿石喷墨瓷砖。2，吸水率%：平均值0.5﹤E≤3。 | ㎡ | 30.72 |  |  |
| 7 | 20厚黑色带暗花花岗岩 | 1，规格150*900mm；参考品名中国黑光面或黑金沙光面，具体以业主单位选定为准。：厚度：≥20mm。2，具体以现场测量尺寸为准。3，体积密度≥2.56g/cm³。4，吸水率≤0.6%。 | ㎡ | 23.31 |  |  |

2、卫浴部分

（一）霍山县磨子潭镇干部周转房卫浴采购

| 序号 | 子目名称 | 规格参数 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给排水 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防臭地漏 | DN50不锈钢有水封密闭型地漏(洗衣机处设中间带圆孔的洗衣机专用地漏） | 个 | 120 |  |  |
| 3 | 座便器 | 连体马桶675*350*685mm（虹吸式，下排式)；外观质量要求：除安装面（不包括炻陶质水箱）及瓷质坐便器水箱背部和底部，瓷质水箱盖底部和后部，瓷质水箱的内部，所有裸露表面和坐便器的排污管道内壁都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；其他用于防止产品烧成变形的位于非可见面区域的支撑部件可以无釉覆盖；外观缺及陷应符合GB/T6952-2015之第5,1,2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 1、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤4mm，整体变形≤6mm。 2、安装孔平面度：0mm~2mm； 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、耐荷重性要求：无变形或任何可见破损 7、配套技术要求：便器类产品应配备满足用水量要求的冲水装置，并应保证其整体的密封性；所配套的冲水装置应具有防虹吸功能；安全水位：10mm≤H1≤38mm；H2≥25mm;H3≥5mm;H4≥5mm;H5≥20mm 8、 尺寸要求：排水口安装距离：下排式：275mm~305mm，排污口尺寸：下排式坐便器排污口外径≤100mm；虹吸式坐便器安装深度应为13mm~19mm；下排虹吸式坐便器排污口周围应具有直径不小于185mm的安装空间；水封深度≥50mm；水封表面尺寸≥100mm*85mm，坐便器存水弯水道应能通过直径为41mm的固体球 9、便器用水量要求：用水量≤4.8L；双冲式坐便器的半冲平均用水量应不大于全冲水用水量最大值的70％；节水型双冲式坐便器的全冲水用水量最大限定值应不大于6.0L 10、冲洗功能：全冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm；半冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm 11、排放功能：球排放实验三次实验平均数≥90个；颗粒排放连续三次实验，坐便器存水弯中留存的可见聚乙烯颗粒三次平均数≤125个；可见尼龙球三次平均数≤5个混合介质排放第一次冲出坐便器的混合介质≥22个；如有残余介质，第二次应全部冲出 12、排水管道输送特性要求：球的平均传输距离应≥12m 13、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； 14、连体座便器，尺寸675*350*685mm（下排水陶瓷，虹吸式排水，4.0L＜平均用水量≤5.0L）水效等级2级， 15、冲洗噪声L50≤55dBA,L10≤65dBA。陶瓷吸水率≤0.5％ | 个 | 60 |  |  |
| 4 | 水龙头 | 银色金属单冷洗衣机龙头，出水口流量≤9L/min | 个 | 60 |  |  |
| 5 | 洗脸盆 | 柱盆530*460*820mm，配套防雾镜加托盘。 1、外观质量要求：所有裸露表面都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；外观缺陷应符合GB/T6952-2015之第5.1.2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 2、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤6mm，整体变形≤10mm。 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、尺寸要求：排水口上沿：60mm~70mm;排水口下沿：45mm~57mm，安装面直径≥64mm；安装孔背平面半径应至少比安装孔半径大9mm，水嘴安装平面至少应高于产品最低溢水口位13mm。 7、溢流功能要求：设有溢水孔的洗面器进行溢流试验后，应保持5min不溢流 8、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； | 个 | 60 |  |  |
| 6 | 淋浴器 | 埋入式单柄混水阀淋浴器（固定式莲蓬头200mm*200mm，埋入式单柄混水阀DN15。） 1、外观：镀层表面光泽均匀，不应有脱皮 、龟裂、烧焦、露底、 剥落、黑斑及明显的麻点 ，毛刺等缺陷 2、螺纹：螺纹表面应光洁，不应有凹痕断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹 数应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度 3、装配：装改好的手柄或手轮动作应轻便平稳、无卡阻。转换开关应提拉平稳、轻便无卡阻，转换开关提拉部位与提拉杆件应连接牢固。水嘴旋转出水管应旋转轻便无卡阻。冷、热水混合水嘴应有冷、热标记，标记与水嘴本体结合牢固。冷水用蓝色或字母C或冷字表示，热水用红色或字母H或热字表示。双控水嘴控制装置水平排列时，冷水标记在右热水标记在左；控制装置竖直排列时，冷水标记在下，热水标记在上。可采用其他易于识别的含义标记冷、热水 4、密封性能：冷，热水隔墙(适用于单柄双控水嘴阀芯关)：压力(0.40.02)MPa持续时间(60±5)s出水口及未连接的进水口无渗漏 5、灵敏度，mm:控制装置的位移≥12 6、抗安装负载：试验后螺纹应无裂纹、无损坏 7、抗使用负载：水嘴手柄或手轮在开启和关闭方向上施加(6±0.2)N.m后，应无变形或损坏等削弱水嘴功能的情况出现，水嘴阀芯上游密封性能应符合7.6.2的要求；浴缸和淋浴水嘴手柄或手轮承受445N的轴向拉力应无松动现象 8、金属基体镀层附着强度：热震试验后，不应出现裂纹，起皮或脱落现象 9、表面耐腐蚀性能：24h乙酸盐雾试验后，应不低于GB/T6461-2002标椎的表1中外观评级（Ra)9级的要求 | 个 | 60 |  |  |
| 7 | 热水器 | 3000W速热电热水器60升；双防电盾：防电闸（外置式漏保，防止电路漏电），防电墙（双防电墙，防止沐浴带电）；电脑控制，遥控操作；E+增容，一键预约功能；超高温双效抑菌；两档变频调节（通过功率变化实现加热速度变化）；热水不足提醒；防冰冻技术（通电关机状态下水温低于5℃智能加热到10℃以防冻坏内胆）;节能产品，热水输出率80%;电脑数码温显 。 | 个 | 60 |  |  |
|  | （二）霍山县东西溪乡干部周转房卫浴采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防臭地漏 | DN50不锈钢有水封密闭型地漏(洗衣机处设中间带圆孔的洗衣机专用地漏） | 个 | 120 |  |  |
| 3 | 座便器 | 连体马桶675*350*685mm（虹吸式，下排式)；外观质量要求：除安装面（不包括炻陶质水箱）及瓷质坐便器水箱背部和底部，瓷质水箱盖底部和后部，瓷质水箱的内部，所有裸露表面和坐便器的排污管道内壁都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；其他用于防止产品烧成变形的位于非可见面区域的支撑部件可以无釉覆盖；外观缺及陷应符合GB/T6952-2015之第5,1,2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 1、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤4mm，整体变形≤6mm。 2、安装孔平面度：0mm~2mm； 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、耐荷重性要求：无变形或任何可见破损 7、配套技术要求：便器类产品应配备满足用水量要求的冲水装置，并应保证其整体的密封性；所配套的冲水装置应具有防虹吸功能；安全水位：10mm≤H1≤38mm；H2≥25mm;H3≥5mm;H4≥5mm;H5≥20mm 8、 尺寸要求：排水口安装距离：下排式：275mm~305mm，排污口尺寸：下排式坐便器排污口外径≤100mm；虹吸式坐便器安装深度应为13mm~19mm；下排虹吸式坐便器排污口周围应具有直径不小于185mm的安装空间；水封深度≥50mm；水封表面尺寸≥100mm*85mm，坐便器存水弯水道应能通过直径为41mm的固体球 9、便器用水量要求：用水量≤4.8L；双冲式坐便器的半冲平均用水量应不大于全冲水用水量最大值的70％；节水型双冲式坐便器的全冲水用水量最大限定值应不大于6.0L 10、冲洗功能：全冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm；半冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm 11、排放功能：球排放实验三次实验平均数≥90个；颗粒排放连续三次实验，坐便器存水弯中留存的可见聚乙烯颗粒三次平均数≤125个；可见尼龙球三次平均数≤5个混合介质排放第一次冲出坐便器的混合介质≥22个；如有残余介质，第二次应全部冲出 12、排水管道输送特性要求：球的平均传输距离应≥12m 13、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； 14、连体座便器，尺寸675*350*685mm（下排水陶瓷，虹吸式排水，4.0L＜平均用水量≤5.0L）水效等级2级， 15、冲洗噪声L50≤55dBA,L10≤65dBA。陶瓷吸水率≤0.5％ | 个 | 60 |  |  |
| 4 | 水龙头 | 银色金属单冷洗衣机龙头，出水口流量≤9L/min | 个 | 60 |  |  |
| 5 | 洗脸盆 | 柱盆530*460*820mm，配套防雾镜加托盘。 1、外观质量要求：所有裸露表面都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；外观缺陷应符合GB/T6952-2015之第5.1.2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 2、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤6mm，整体变形≤10mm。 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、尺寸要求：排水口上沿：60mm~70mm;排水口下沿：45mm~57mm，安装面直径≥64mm；安装孔背平面半径应至少比安装孔半径大9mm，水嘴安装平面至少应高于产品最低溢水口位13mm。 7、溢流功能要求：设有溢水孔的洗面器进行溢流试验后，应保持5min不溢流 8、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； | 个 | 60 |  |  |
| 6 | 淋浴器 | 埋入式单柄混水阀淋浴器（固定式莲蓬头200mm*200mm，埋入式单柄混水阀DN15。） 1、外观：镀层表面光泽均匀，不应有脱皮 、龟裂、烧焦、露底、 剥落、黑斑及明显的麻点 ，毛刺等缺陷 2、螺纹：螺纹表面应光洁，不应有凹痕断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹 数应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度 3、装配：装改好的手柄或手轮动作应轻便平稳、无卡阻。转换开关应提拉平稳、轻便无卡阻，转换开关提拉部位与提拉杆件应连接牢固。水嘴旋转出水管应旋转轻便无卡阻。冷、热水混合水嘴应有冷、热标记，标记与水嘴本体结合牢固。冷水用蓝色或字母C或冷字表示，热水用红色或字母H或热字表示。双控水嘴控制装置水平排列时，冷水标记在右热水标记在左；控制装置竖直排列时，冷水标记在下，热水标记在上。可采用其他易于识别的含义标记冷、热水 4、密封性能：冷，热水隔墙(适用于单柄双控水嘴阀芯关)：压力(0.40.02)MPa持续时间(60±5)s出水口及未连接的进水口无渗漏 5、灵敏度，mm:控制装置的位移≥12 6、抗安装负载：试验后螺纹应无裂纹、无损坏 7、抗使用负载：水嘴手柄或手轮在开启和关闭方向上施加(6±0.2)N.m后，应无变形或损坏等削弱水嘴功能的情况出现，水嘴阀芯上游密封性能应符合7.6.2的要求；浴缸和淋浴水嘴手柄或手轮承受445N的轴向拉力应无松动现象 8、金属基体镀层附着强度：热震试验后，不应出现裂纹，起皮或脱落现象 9、表面耐腐蚀性能：24h乙酸盐雾试验后，应不低于GB/T6461-2002标椎的表1中外观评级（Ra)9级的要求 | 个 | 60 |  |  |
| 7 | 热水器 | 3000W速热电热水器60升；双防电盾：防电闸（外置式漏保，防止电路漏电），防电墙（双防电墙，防止沐浴带电）；电脑控制，遥控操作；E+增容，一键预约功能；超高温双效抑菌；两档变频调节（通过功率变化实现加热速度变化）；热水不足提醒；防冰冻技术（通电关机状态下水温低于5℃智能加热到10℃以防冻坏内胆）; 节能产品，热水输出率80%;电脑数码温显 。 | 个 | 60 |  |  |
|  | （三）霍山县大化坪镇干部周转房卫浴采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防臭地漏 | DN50不锈钢有水封密闭型地漏(洗衣机处设中间带圆孔的洗衣机专用地漏） | 个 | 104 |  |  |
| 3 | 座便器 | 连体马桶675*350*685mm（虹吸式，下排式)；外观质量要求：除安装面（不包括炻陶质水箱）及瓷质坐便器水箱背部和底部，瓷质水箱盖底部和后部，瓷质水箱的内部，所有裸露表面和坐便器的排污管道内壁都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；其他用于防止产品烧成变形的位于非可见面区域的支撑部件可以无釉覆盖；外观缺及陷应符合GB/T6952-2015之第5,1,2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 1、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤4mm，整体变形≤6mm。 2、安装孔平面度：0mm~2mm； 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、耐荷重性要求：无变形或任何可见破损 7、配套技术要求：便器类产品应配备满足用水量要求的冲水装置，并应保证其整体的密封性；所配套的冲水装置应具有防虹吸功能；安全水位：10mm≤H1≤38mm；H2≥25mm;H3≥5mm;H4≥5mm;H5≥20mm 8、 尺寸要求：排水口安装距离：下排式：275mm~305mm，排污口尺寸：下排式坐便器排污口外径≤100mm；虹吸式坐便器安装深度应为13mm~19mm；下排虹吸式坐便器排污口周围应具有直径不小于185mm的安装空间；水封深度≥50mm；水封表面尺寸≥100mm*85mm，坐便器存水弯水道应能通过直径为41mm的固体球 9、便器用水量要求：用水量≤4.8L；双冲式坐便器的半冲平均用水量应不大于全冲水用水量最大值的70％；节水型双冲式坐便器的全冲水用水量最大限定值应不大于6.0L 10、冲洗功能：全冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm；半冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm 11、排放功能：球排放实验三次实验平均数≥90个；颗粒排放连续三次实验，坐便器存水弯中留存的可见聚乙烯颗粒三次平均数≤125个；可见尼龙球三次平均数≤5个混合介质排放第一次冲出坐便器的混合介质≥22个；如有残余介质，第二次应全部冲出 12、排水管道输送特性要求：球的平均传输距离应≥12m 13、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； 14、连体座便器，尺寸675*350*685mm（下排水陶瓷，虹吸式排水，4.0L＜平均用水量≤5.0L）水效等级2级， 15、冲洗噪声L50≤55dBA,L10≤65dBA。陶瓷吸水率≤0.5％ | 个 | 52 |  |  |
| 4 | 水龙头 | 银色金属单冷洗衣机龙头，出水口流量≤9L/min | 个 | 52 |  |  |
| 5 | 洗脸盆 | 柱盆530*460*820mm，配套防雾镜加托盘。 1、外观质量要求：所有裸露表面都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；外观缺陷应符合GB/T6952-2015之第5.1.2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 2、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤6mm，整体变形≤10mm。 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、尺寸要求：排水口上沿：60mm~70mm;排水口下沿：45mm~57mm，安装面直径≥64mm；安装孔背平面半径应至少比安装孔半径大9mm，水嘴安装平面至少应高于产品最低溢水口位13mm。 7、溢流功能要求：设有溢水孔的洗面器进行溢流试验后，应保持5min不溢流 8、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； | 个 | 52 |  |  |
| 6 | 淋浴器 | 埋入式单柄混水阀淋浴器（固定式莲蓬头200mm*200mm，埋入式单柄混水阀DN15。） 1、外观：镀层表面光泽均匀，不应有脱皮 、龟裂、烧焦、露底、 剥落、黑斑及明显的麻点 ，毛刺等缺陷 2、螺纹：螺纹表面应光洁，不应有凹痕断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹 数应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度 3、装配：装改好的手柄或手轮动作应轻便平稳、无卡阻。转换开关应提拉平稳、轻便无卡阻，转换开关提拉部位与提拉杆件应连接牢固。水嘴旋转出水管应旋转轻便无卡阻。冷、热水混合水嘴应有冷、热标记，标记与水嘴本体结合牢固。冷水用蓝色或字母C或冷字表示，热水用红色或字母H或热字表示。双控水嘴控制装置水平排列时，冷水标记在右热水标记在左；控制装置竖直排列时，冷水标记在下，热水标记在上。可采用其他易于识别的含义标记冷、热水 4、密封性能：冷，热水隔墙(适用于单柄双控水嘴阀芯关)：压力(0.40.02)MPa持续时间(60±5)s出水口及未连接的进水口无渗漏 5、灵敏度，mm:控制装置的位移≥12 6、抗安装负载：试验后螺纹应无裂纹、无损坏 7、抗使用负载：水嘴手柄或手轮在开启和关闭方向上施加(6±0.2)N.m后，应无变形或损坏等削弱水嘴功能的情况出现，水嘴阀芯上游密封性能应符合7.6.2的要求；浴缸和淋浴水嘴手柄或手轮承受445N的轴向拉力应无松动现象 8、金属基体镀层附着强度：热震试验后，不应出现裂纹，起皮或脱落现象 9、表面耐腐蚀性能：24h乙酸盐雾试验后，应不低于GB/T6461-2002标椎的表1中外观评级（Ra)9级的要求 | 个 | 52 |  |  |
| 7 | 热水器 | 3000W速热电热水器60升；双防电盾：防电闸（外置式漏保，防止电路漏电），防电墙（双防电墙，防止沐浴带电）；电脑控制，遥控操作；E+增容，一键预约功能；超高温双效抑菌；两档变频调节（通过功率变化实现加热速度变化）；热水不足提醒；防冰冻技术（通电关机状态下水温低于5℃智能加热到10℃以防冻坏内胆）; 节能产品，热水输出率80%;电脑数码温显 。 | 个 | 52 |  |  |
|  | （四）霍山县单龙寺镇干部周转房卫浴采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防臭地漏 | DN50不锈钢有水封密闭型地漏(洗衣机处设中间带圆孔的洗衣机专用地漏） | 个 | 64 |  |  |
| 3 | 座便器 | 连体马桶675*350*685mm（虹吸式，下排式)；外观质量要求：除安装面（不包括炻陶质水箱）及瓷质坐便器水箱背部和底部，瓷质水箱盖底部和后部，瓷质水箱的内部，所有裸露表面和坐便器的排污管道内壁都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；其他用于防止产品烧成变形的位于非可见面区域的支撑部件可以无釉覆盖；外观缺及陷应符合GB/T6952-2015之第5,1,2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 1、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤4mm，整体变形≤6mm。 2、安装孔平面度：0mm~2mm； 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、耐荷重性要求：无变形或任何可见破损 7、配套技术要求：便器类产品应配备满足用水量要求的冲水装置，并应保证其整体的密封性；所配套的冲水装置应具有防虹吸功能；安全水位：10mm≤H1≤38mm；H2≥25mm;H3≥5mm;H4≥5mm;H5≥20mm 8、 尺寸要求：排水口安装距离：下排式：275mm~305mm，排污口尺寸：下排式坐便器排污口外径≤100mm；虹吸式坐便器安装深度应为13mm~19mm；下排虹吸式坐便器排污口周围应具有直径不小于185mm的安装空间；水封深度≥50mm；水封表面尺寸≥100mm*85mm，坐便器存水弯水道应能通过直径为41mm的固体球 9、便器用水量要求：用水量≤4.8L；双冲式坐便器的半冲平均用水量应不大于全冲水用水量最大值的70％；节水型双冲式坐便器的全冲水用水量最大限定值应不大于6.0L 10、冲洗功能：全冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm；半冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm 11、排放功能：球排放实验三次实验平均数≥90个；颗粒排放连续三次实验，坐便器存水弯中留存的可见聚乙烯颗粒三次平均数≤125个；可见尼龙球三次平均数≤5个混合介质排放第一次冲出坐便器的混合介质≥22个；如有残余介质，第二次应全部冲出 12、排水管道输送特性要求：球的平均传输距离应≥12m 13、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； 14、连体座便器，尺寸675*350*685mm（下排水陶瓷，虹吸式排水，4.0L＜平均用水量≤5.0L）水效等级2级， 15、冲洗噪声L50≤55dBA,L10≤65dBA。陶瓷吸水率≤0.5％ | 个 | 32 |  |  |
| 4 | 水龙头 | 银色金属单冷洗衣机龙头，出水口流量≤9L/min | 个 | 32 |  |  |
| 5 | 洗脸盆 | 柱盆530*460*820mm，配套防雾镜加托盘。 1、外观质量要求：所有裸露表面都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；外观缺陷应符合GB/T6952-2015之第5.1.2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 2、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤6mm，整体变形≤10mm。 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、尺寸要求：排水口上沿：60mm~70mm;排水口下沿：45mm~57mm，安装面直径≥64mm；安装孔背平面半径应至少比安装孔半径大9mm，水嘴安装平面至少应高于产品最低溢水口位13mm。 7、溢流功能要求：设有溢水孔的洗面器进行溢流试验后，应保持5min不溢流 8、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； | 个 | 32 |  |  |
| 6 | 淋浴器 | 埋入式单柄混水阀淋浴器（固定式莲蓬头200mm*200mm，埋入式单柄混水阀DN15。） 1、外观：镀层表面光泽均匀，不应有脱皮 、龟裂、烧焦、露底、 剥落、黑斑及明显的麻点 ，毛刺等缺陷 2、螺纹：螺纹表面应光洁，不应有凹痕断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹 数应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度 3、装配：装改好的手柄或手轮动作应轻便平稳、无卡阻。转换开关应提拉平稳、轻便无卡阻，转换开关提拉部位与提拉杆件应连接牢固。水嘴旋转出水管应旋转轻便无卡阻。冷、热水混合水嘴应有冷、热标记，标记与水嘴本体结合牢固。冷水用蓝色或字母C或冷字表示，热水用红色或字母H或热字表示。双控水嘴控制装置水平排列时，冷水标记在右热水标记在左；控制装置竖直排列时，冷水标记在下，热水标记在上。可采用其他易于识别的含义标记冷、热水 4、密封性能：冷，热水隔墙(适用于单柄双控水嘴阀芯关)：压力(0.40.02)MPa持续时间(60±5)s出水口及未连接的进水口无渗漏 5、灵敏度，mm:控制装置的位移≥12 6、抗安装负载：试验后螺纹应无裂纹、无损坏 7、抗使用负载：水嘴手柄或手轮在开启和关闭方向上施加(6±0.2)N.m后，应无变形或损坏等削弱水嘴功能的情况出现，水嘴阀芯上游密封性能应符合7.6.2的要求；浴缸和淋浴水嘴手柄或手轮承受445N的轴向拉力应无松动现象 8、金属基体镀层附着强度：热震试验后，不应出现裂纹，起皮或脱落现象 9、表面耐腐蚀性能：24h乙酸盐雾试验后，应不低于GB/T6461-2002标椎的表1中外观评级（Ra)9级的要求 | 个 | 32 |  |  |
| 7 | 热水器 | 3000W速热电热水器60升；双防电盾：防电闸（外置式漏保，防止电路漏电），防电墙（双防电墙，防止沐浴带电）；电脑控制，遥控操作；E+增容，一键预约功能；超高温双效抑菌；两档变频调节（通过功率变化实现加热速度变化）；热水不足提醒；防冰冻技术（通电关机状态下水温低于5℃智能加热到10℃以防冻坏内胆）; 节能产品，热水输出率80%;电脑数码温显 。 | 个 | 32 |  |  |
|  | （五）霍山县漫水河镇干部周转房卫浴采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防臭地漏 | DN50不锈钢有水封密闭型地漏(洗衣机处设中间带圆孔的洗衣机专用地漏） | 个 | 150 |  |  |
| 3 | 座便器 | 连体马桶675*350*685mm（虹吸式，下排式)；外观质量要求：除安装面（不包括炻陶质水箱）及瓷质坐便器水箱背部和底部，瓷质水箱盖底部和后部，瓷质水箱的内部，所有裸露表面和坐便器的排污管道内壁都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；其他用于防止产品烧成变形的位于非可见面区域的支撑部件可以无釉覆盖；外观缺及陷应符合GB/T6952-2015之第5,1,2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 1、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤4mm，整体变形≤6mm。 2、安装孔平面度：0mm~2mm； 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、耐荷重性要求：无变形或任何可见破损 7、配套技术要求：便器类产品应配备满足用水量要求的冲水装置，并应保证其整体的密封性；所配套的冲水装置应具有防虹吸功能；安全水位：10mm≤H1≤38mm；H2≥25mm;H3≥5mm;H4≥5mm;H5≥20mm 8、 尺寸要求：排水口安装距离：下排式：275mm~305mm，排污口尺寸：下排式坐便器排污口外径≤100mm；虹吸式坐便器安装深度应为13mm~19mm；下排虹吸式坐便器排污口周围应具有直径不小于185mm的安装空间；水封深度≥50mm；水封表面尺寸≥100mm*85mm，坐便器存水弯水道应能通过直径为41mm的固体球 9、便器用水量要求：用水量≤4.8L；双冲式坐便器的半冲平均用水量应不大于全冲水用水量最大值的70％；节水型双冲式坐便器的全冲水用水量最大限定值应不大于6.0L 10、冲洗功能：全冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm；半冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm 11、排放功能：球排放实验三次实验平均数≥90个；颗粒排放连续三次实验，坐便器存水弯中留存的可见聚乙烯颗粒三次平均数≤125个；可见尼龙球三次平均数≤5个混合介质排放第一次冲出坐便器的混合介质≥22个；如有残余介质，第二次应全部冲出 12、排水管道输送特性要求：球的平均传输距离应≥12m 13、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； 14、连体座便器，尺寸675*350*685mm（下排水陶瓷，虹吸式排水，4.0L＜平均用水量≤5.0L）水效等级2级， 15、冲洗噪声L50≤55dBA,L10≤65dBA。陶瓷吸水率≤0.5％ | 个 | 75 |  |  |
| 4 | 水龙头 | 银色金属单冷洗衣机龙头，出水口流量≤9L/min | 个 | 75 |  |  |
| 5 | 洗脸盆 | 柱盆530*460*820mm，配套防雾镜加托盘。 1、外观质量要求：所有裸露表面都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；外观缺陷应符合GB/T6952-2015之第5.1.2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 2、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤6mm，整体变形≤10mm。 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、尺寸要求：排水口上沿：60mm~70mm;排水口下沿：45mm~57mm，安装面直径≥64mm；安装孔背平面半径应至少比安装孔半径大9mm，水嘴安装平面至少应高于产品最低溢水口位13mm。 7、溢流功能要求：设有溢水孔的洗面器进行溢流试验后，应保持5min不溢流 8、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； | 个 | 75 |  |  |
| 6 | 淋浴器 | 埋入式单柄混水阀淋浴器（固定式莲蓬头200mm*200mm，埋入式单柄混水阀DN15。） 1、外观：镀层表面光泽均匀，不应有脱皮 、龟裂、烧焦、露底、 剥落、黑斑及明显的麻点 ，毛刺等缺陷 2、螺纹：螺纹表面应光洁，不应有凹痕断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹 数应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度 3、装配：装改好的手柄或手轮动作应轻便平稳、无卡阻。转换开关应提拉平稳、轻便无卡阻，转换开关提拉部位与提拉杆件应连接牢固。水嘴旋转出水管应旋转轻便无卡阻。冷、热水混合水嘴应有冷、热标记，标记与水嘴本体结合牢固。冷水用蓝色或字母C或冷字表示，热水用红色或字母H或热字表示。双控水嘴控制装置水平排列时，冷水标记在右热水标记在左；控制装置竖直排列时，冷水标记在下，热水标记在上。可采用其他易于识别的含义标记冷、热水 4、密封性能：冷，热水隔墙(适用于单柄双控水嘴阀芯关)：压力(0.40.02)MPa持续时间(60±5)s出水口及未连接的进水口无渗漏 5、灵敏度，mm:控制装置的位移≥12 6、抗安装负载：试验后螺纹应无裂纹、无损坏 7、抗使用负载：水嘴手柄或手轮在开启和关闭方向上施加(6±0.2)N.m后，应无变形或损坏等削弱水嘴功能的情况出现，水嘴阀芯上游密封性能应符合7.6.2的要求；浴缸和淋浴水嘴手柄或手轮承受445N的轴向拉力应无松动现象 8、金属基体镀层附着强度：热震试验后，不应出现裂纹，起皮或脱落现象 9、表面耐腐蚀性能：24h乙酸盐雾试验后，应不低于GB/T6461-2002标椎的表1中外观评级（Ra)9级的要求 | 个 | 75 |  |  |
| 7 | 热水器 | 3000W速热电热水器60升；双防电盾：防电闸（外置式漏保，防止电路漏电），防电墙（双防电墙，防止沐浴带电）；电脑控制，遥控操作；E+增容，一键预约功能；超高温双效抑菌；两档变频调节（通过功率变化实现加热速度变化）；热水不足提醒；防冰冻技术（通电关机状态下水温低于5℃智能加热到10℃以防冻坏内胆）; 节能产品，热水输出率80%;电脑数码温显 。 | 个 | 75 |  |  |
|  | （六）霍山县太平畈乡干部周转房卫浴采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防臭地漏 | DN50不锈钢有水封密闭型地漏(洗衣机处设中间带圆孔的洗衣机专用地漏） | 个 | 72 |  |  |
| 3 | 座便器 | 连体马桶675*350*685mm（虹吸式，下排式)；外观质量要求：除安装面（不包括炻陶质水箱）及瓷质坐便器水箱背部和底部，瓷质水箱盖底部和后部，瓷质水箱的内部，所有裸露表面和坐便器的排污管道内壁都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；其他用于防止产品烧成变形的位于非可见面区域的支撑部件可以无釉覆盖；外观缺及陷应符合GB/T6952-2015之第5,1,2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 1、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤4mm，整体变形≤6mm。 2、安装孔平面度：0mm~2mm； 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、耐荷重性要求：无变形或任何可见破损 7、配套技术要求：便器类产品应配备满足用水量要求的冲水装置，并应保证其整体的密封性；所配套的冲水装置应具有防虹吸功能；安全水位：10mm≤H1≤38mm；H2≥25mm;H3≥5mm;H4≥5mm;H5≥20mm 8、 尺寸要求：排水口安装距离：下排式：275mm~305mm，排污口尺寸：下排式坐便器排污口外径≤100mm；虹吸式坐便器安装深度应为13mm~19mm；下排虹吸式坐便器排污口周围应具有直径不小于185mm的安装空间；水封深度≥50mm；水封表面尺寸≥100mm*85mm，坐便器存水弯水道应能通过直径为41mm的固体球 9、便器用水量要求：用水量≤4.8L；双冲式坐便器的半冲平均用水量应不大于全冲水用水量最大值的70％；节水型双冲式坐便器的全冲水用水量最大限定值应不大于6.0L 10、冲洗功能：全冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm；半冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm 11、排放功能：球排放实验三次实验平均数≥90个；颗粒排放连续三次实验，坐便器存水弯中留存的可见聚乙烯颗粒三次平均数≤125个；可见尼龙球三次平均数≤5个混合介质排放第一次冲出坐便器的混合介质≥22个；如有残余介质，第二次应全部冲出 12、排水管道输送特性要求：球的平均传输距离应≥12m 13、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； 14、连体座便器，尺寸675*350*685mm（下排水陶瓷，虹吸式排水，4.0L＜平均用水量≤5.0L）水效等级2级， 15、冲洗噪声L50≤55dBA,L10≤65dBA。陶瓷吸水率≤0.5％ | 个 | 36 |  |  |
| 4 | 水龙头 | 银色金属单冷洗衣机龙头，出水口流量≤9L/min | 个 | 36 |  |  |
| 5 | 洗脸盆 | 柱盆530*460*820mm，配套防雾镜加托盘。 1、外观质量要求：所有裸露表面都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；外观缺陷应符合GB/T6952-2015之第5.1.2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 2、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤6mm，整体变形≤10mm。 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、尺寸要求：排水口上沿：60mm~70mm;排水口下沿：45mm~57mm，安装面直径≥64mm；安装孔背平面半径应至少比安装孔半径大9mm，水嘴安装平面至少应高于产品最低溢水口位13mm。 7、溢流功能要求：设有溢水孔的洗面器进行溢流试验后，应保持5min不溢流 8、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； | 个 | 36 |  |  |
| 6 | 淋浴器 | 埋入式单柄混水阀淋浴器（固定式莲蓬头200mm*200mm，埋入式单柄混水阀DN15。） 1、外观：镀层表面光泽均匀，不应有脱皮 、龟裂、烧焦、露底、 剥落、黑斑及明显的麻点 ，毛刺等缺陷 2、螺纹：螺纹表面应光洁，不应有凹痕断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹 数应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度 3、装配：装改好的手柄或手轮动作应轻便平稳、无卡阻。转换开关应提拉平稳、轻便无卡阻，转换开关提拉部位与提拉杆件应连接牢固。水嘴旋转出水管应旋转轻便无卡阻。冷、热水混合水嘴应有冷、热标记，标记与水嘴本体结合牢固。冷水用蓝色或字母C或冷字表示，热水用红色或字母H或热字表示。双控水嘴控制装置水平排列时，冷水标记在右热水标记在左；控制装置竖直排列时，冷水标记在下，热水标记在上。可采用其他易于识别的含义标记冷、热水 4、密封性能：冷，热水隔墙(适用于单柄双控水嘴阀芯关)：压力(0.40.02)MPa持续时间(60±5)s出水口及未连接的进水口无渗漏 5、灵敏度，mm:控制装置的位移≥12 6、抗安装负载：试验后螺纹应无裂纹、无损坏 7、抗使用负载：水嘴手柄或手轮在开启和关闭方向上施加(6±0.2)N.m后，应无变形或损坏等削弱水嘴功能的情况出现，水嘴阀芯上游密封性能应符合7.6.2的要求；浴缸和淋浴水嘴手柄或手轮承受445N的轴向拉力应无松动现象 8、金属基体镀层附着强度：热震试验后，不应出现裂纹，起皮或脱落现象 9、表面耐腐蚀性能：24h乙酸盐雾试验后，应不低于GB/T6461-2002标椎的表1中外观评级（Ra)9级的要求 | 个 | 36 |  |  |
| 7 | 热水器 | 3000W速热电热水器60升；双防电盾：防电闸（外置式漏保，防止电路漏电），防电墙（双防电墙，防止沐浴带电）；电脑控制，遥控操作；E+增容，一键预约功能；超高温双效抑菌；两档变频调节（通过功率变化实现加热速度变化）；热水不足提醒；防冰冻技术（通电关机状态下水温低于5℃智能加热到10℃以防冻坏内胆）; 节能产品，热水输出率80%;电脑数码温显 。 | 个 | 36 |  |  |
|  | （七）霍山县与儿街镇干部周转房卫浴采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防臭地漏 | DN50不锈钢有水封密闭型地漏(洗衣机处设中间带圆孔的洗衣机专用地漏） | 个 | 72 |  |  |
| 3 | 座便器 | 连体马桶675*350*685mm（虹吸式，下排式)；外观质量要求：除安装面（不包括炻陶质水箱）及瓷质坐便器水箱背部和底部，瓷质水箱盖底部和后部，瓷质水箱的内部，所有裸露表面和坐便器的排污管道内壁都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；其他用于防止产品烧成变形的位于非可见面区域的支撑部件可以无釉覆盖；外观缺及陷应符合GB/T6952-2015之第5,1,2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 1、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤4mm，整体变形≤6mm。 2、安装孔平面度：0mm~2mm； 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、耐荷重性要求：无变形或任何可见破损 7、配套技术要求：便器类产品应配备满足用水量要求的冲水装置，并应保证其整体的密封性；所配套的冲水装置应具有防虹吸功能；安全水位：10mm≤H1≤38mm；H2≥25mm;H3≥5mm;H4≥5mm;H5≥20mm 8、 尺寸要求：排水口安装距离：下排式：275mm~305mm，排污口尺寸：下排式坐便器排污口外径≤100mm；虹吸式坐便器安装深度应为13mm~19mm；下排虹吸式坐便器排污口周围应具有直径不小于185mm的安装空间；水封深度≥50mm；水封表面尺寸≥100mm*85mm，坐便器存水弯水道应能通过直径为41mm的固体球 9、便器用水量要求：用水量≤4.8L；双冲式坐便器的半冲平均用水量应不大于全冲水用水量最大值的70％；节水型双冲式坐便器的全冲水用水量最大限定值应不大于6.0L 10、冲洗功能：全冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm；半冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm 11、排放功能：球排放实验三次实验平均数≥90个；颗粒排放连续三次实验，坐便器存水弯中留存的可见聚乙烯颗粒三次平均数≤125个；可见尼龙球三次平均数≤5个混合介质排放第一次冲出坐便器的混合介质≥22个；如有残余介质，第二次应全部冲出 12、排水管道输送特性要求：球的平均传输距离应≥12m 13、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； 14、连体座便器，尺寸675*350*685mm（下排水陶瓷，虹吸式排水，4.0L＜平均用水量≤5.0L）水效等级2级， 15、冲洗噪声L50≤55dBA,L10≤65dBA。陶瓷吸水率≤0.5％ | 个 | 36 |  |  |
| 4 | 水龙头 | 银色金属单冷洗衣机龙头，出水口流量≤9L/min | 个 | 36 |  |  |
| 5 | 洗脸盆 | 柱盆530*460*820mm，配套防雾镜加托盘。 1、外观质量要求：所有裸露表面都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；外观缺陷应符合GB/T6952-2015之第5.1.2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 2、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤6mm，整体变形≤10mm。 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、尺寸要求：排水口上沿：60mm~70mm;排水口下沿：45mm~57mm，安装面直径≥64mm；安装孔背平面半径应至少比安装孔半径大9mm，水嘴安装平面至少应高于产品最低溢水口位13mm。 7、溢流功能要求：设有溢水孔的洗面器进行溢流试验后，应保持5min不溢流 8、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； | 个 | 36 |  |  |
| 6 | 淋浴器 | 埋入式单柄混水阀淋浴器（固定式莲蓬头200mm*200mm，埋入式单柄混水阀DN15。） 1、外观：镀层表面光泽均匀，不应有脱皮 、龟裂、烧焦、露底、 剥落、黑斑及明显的麻点 ，毛刺等缺陷 2、螺纹：螺纹表面应光洁，不应有凹痕断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹 数应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度 3、装配：装改好的手柄或手轮动作应轻便平稳、无卡阻。转换开关应提拉平稳、轻便无卡阻，转换开关提拉部位与提拉杆件应连接牢固。水嘴旋转出水管应旋转轻便无卡阻。冷、热水混合水嘴应有冷、热标记，标记与水嘴本体结合牢固。冷水用蓝色或字母C或冷字表示，热水用红色或字母H或热字表示。双控水嘴控制装置水平排列时，冷水标记在右热水标记在左；控制装置竖直排列时，冷水标记在下，热水标记在上。可采用其他易于识别的含义标记冷、热水 4、密封性能：冷，热水隔墙(适用于单柄双控水嘴阀芯关)：压力(0.40.02)MPa持续时间(60±5)s出水口及未连接的进水口无渗漏 5、灵敏度，mm:控制装置的位移≥12 6、抗安装负载：试验后螺纹应无裂纹、无损坏 7、抗使用负载：水嘴手柄或手轮在开启和关闭方向上施加(6±0.2)N.m后，应无变形或损坏等削弱水嘴功能的情况出现，水嘴阀芯上游密封性能应符合7.6.2的要求；浴缸和淋浴水嘴手柄或手轮承受445N的轴向拉力应无松动现象 8、金属基体镀层附着强度：热震试验后，不应出现裂纹，起皮或脱落现象 9、表面耐腐蚀性能：24h乙酸盐雾试验后，应不低于GB/T6461-2002标椎的表1中外观评级（Ra)9级的要求 | 个 | 36 |  |  |
| 7 | 热水器 | 3000W速热电热水器60升；双防电盾：防电闸（外置式漏保，防止电路漏电），防电墙（双防电墙，防止沐浴带电）；电脑控制，遥控操作；E+增容，一键预约功能；超高温双效抑菌；两档变频调节（通过功率变化实现加热速度变化）；热水不足提醒；防冰冻技术（通电关机状态下水温低于5℃智能加热到10℃以防冻坏内胆）; 节能产品，热水输出率80%;电脑数码温显 。 | 个 | 36 |  |  |
|  | （八）霍山县落儿岭镇干部周转房卫浴采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防臭地漏 | DN50不锈钢有水封密闭型地漏(洗衣机处设中间带圆孔的洗衣机专用地漏） | 个 | 108 |  |  |
| 3 | 座便器 | 连体马桶675*350*685mm（虹吸式，下排式)；外观质量要求：除安装面（不包括炻陶质水箱）及瓷质坐便器水箱背部和底部，瓷质水箱盖底部和后部，瓷质水箱的内部，所有裸露表面和坐便器的排污管道内壁都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；其他用于防止产品烧成变形的位于非可见面区域的支撑部件可以无釉覆盖；外观缺及陷应符合GB/T6952-2015之第5,1,2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 1、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤4mm，整体变形≤6mm。 2、安装孔平面度：0mm~2mm； 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、耐荷重性要求：无变形或任何可见破损 7、配套技术要求：便器类产品应配备满足用水量要求的冲水装置，并应保证其整体的密封性；所配套的冲水装置应具有防虹吸功能；安全水位：10mm≤H1≤38mm；H2≥25mm;H3≥5mm;H4≥5mm;H5≥20mm 8、 尺寸要求：排水口安装距离：下排式：275mm~305mm，排污口尺寸：下排式坐便器排污口外径≤100mm；虹吸式坐便器安装深度应为13mm~19mm；下排虹吸式坐便器排污口周围应具有直径不小于185mm的安装空间；水封深度≥50mm；水封表面尺寸≥100mm*85mm，坐便器存水弯水道应能通过直径为41mm的固体球 9、便器用水量要求：用水量≤4.8L；双冲式坐便器的半冲平均用水量应不大于全冲水用水量最大值的70％；节水型双冲式坐便器的全冲水用水量最大限定值应不大于6.0L 10、冲洗功能：全冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm；半冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm 11、排放功能：球排放实验三次实验平均数≥90个；颗粒排放连续三次实验，坐便器存水弯中留存的可见聚乙烯颗粒三次平均数≤125个；可见尼龙球三次平均数≤5个混合介质排放第一次冲出坐便器的混合介质≥22个；如有残余介质，第二次应全部冲出 12、排水管道输送特性要求：球的平均传输距离应≥12m 13、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； 14、连体座便器，尺寸675*350*685mm（下排水陶瓷，虹吸式排水，4.0L＜平均用水量≤5.0L）水效等级2级， 15、冲洗噪声L50≤55dBA,L10≤65dBA。陶瓷吸水率≤0.5％ | 个 | 54 |  |  |
| 4 | 水龙头 | 银色金属单冷洗衣机龙头，出水口流量≤9L/min | 个 | 54 |  |  |
| 5 | 洗脸盆 | 柱盆530*460*820mm，配套防雾镜加托盘。 1、外观质量要求：所有裸露表面都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；外观缺陷应符合GB/T6952-2015之第5.1.2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 2、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤6mm，整体变形≤10mm。 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、尺寸要求：排水口上沿：60mm~70mm;排水口下沿：45mm~57mm，安装面直径≥64mm；安装孔背平面半径应至少比安装孔半径大9mm，水嘴安装平面至少应高于产品最低溢水口位13mm。 7、溢流功能要求：设有溢水孔的洗面器进行溢流试验后，应保持5min不溢流 8、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； | 个 | 54 |  |  |
| 6 | 淋浴器 | 埋入式单柄混水阀淋浴器（固定式莲蓬头200mm*200mm，埋入式单柄混水阀DN15。） 1、外观：镀层表面光泽均匀，不应有脱皮 、龟裂、烧焦、露底、 剥落、黑斑及明显的麻点 ，毛刺等缺陷 2、螺纹：螺纹表面应光洁，不应有凹痕断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹 数应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度 3、装配：装改好的手柄或手轮动作应轻便平稳、无卡阻。转换开关应提拉平稳、轻便无卡阻，转换开关提拉部位与提拉杆件应连接牢固。水嘴旋转出水管应旋转轻便无卡阻。冷、热水混合水嘴应有冷、热标记，标记与水嘴本体结合牢固。冷水用蓝色或字母C或冷字表示，热水用红色或字母H或热字表示。双控水嘴控制装置水平排列时，冷水标记在右热水标记在左；控制装置竖直排列时，冷水标记在下，热水标记在上。可采用其他易于识别的含义标记冷、热水 4、密封性能：冷，热水隔墙(适用于单柄双控水嘴阀芯关)：压力(0.40.02)MPa持续时间(60±5)s出水口及未连接的进水口无渗漏 5、灵敏度，mm:控制装置的位移≥12 6、抗安装负载：试验后螺纹应无裂纹、无损坏 7、抗使用负载：水嘴手柄或手轮在开启和关闭方向上施加(6±0.2)N.m后，应无变形或损坏等削弱水嘴功能的情况出现，水嘴阀芯上游密封性能应符合7.6.2的要求；浴缸和淋浴水嘴手柄或手轮承受445N的轴向拉力应无松动现象 8、金属基体镀层附着强度：热震试验后，不应出现裂纹，起皮或脱落现象 9、表面耐腐蚀性能：24h乙酸盐雾试验后，应不低于GB/T6461-2002标椎的表1中外观评级（Ra)9级的要求 | 个 | 54 |  |  |
| 7 | 热水器 | 3000W速热电热水器60升；双防电盾：防电闸（外置式漏保，防止电路漏电），防电墙（双防电墙，防止沐浴带电）；电脑控制，遥控操作；E+增容，一键预约功能；超高温双效抑菌；两档变频调节（通过功率变化实现加热速度变化）；热水不足提醒；防冰冻技术（通电关机状态下水温低于5℃智能加热到10℃以防冻坏内胆）; 节能产品，热水输出率80%;电脑数码温显 。 | 个 | 54 |  |  |
|  | （九）霍山县上土市镇干部周转房卫浴采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防臭地漏 | DN50不锈钢有水封密闭型地漏(洗衣机处设中间带圆孔的洗衣机专用地漏） | 个 | 128 |  |  |
| 3 | 座便器 | 连体马桶675*350*685mm（虹吸式，下排式)；外观质量要求：除安装面（不包括炻陶质水箱）及瓷质坐便器水箱背部和底部，瓷质水箱盖底部和后部，瓷质水箱的内部，所有裸露表面和坐便器的排污管道内壁都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；其他用于防止产品烧成变形的位于非可见面区域的支撑部件可以无釉覆盖；外观缺及陷应符合GB/T6952-2015之第5,1,2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 1、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤4mm，整体变形≤6mm。 2、安装孔平面度：0mm~2mm； 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、耐荷重性要求：无变形或任何可见破损 7、配套技术要求：便器类产品应配备满足用水量要求的冲水装置，并应保证其整体的密封性；所配套的冲水装置应具有防虹吸功能；安全水位：10mm≤H1≤38mm；H2≥25mm;H3≥5mm;H4≥5mm;H5≥20mm 8、 尺寸要求：排水口安装距离：下排式：275mm~305mm，排污口尺寸：下排式坐便器排污口外径≤100mm；虹吸式坐便器安装深度应为13mm~19mm；下排虹吸式坐便器排污口周围应具有直径不小于185mm的安装空间；水封深度≥50mm；水封表面尺寸≥100mm*85mm，坐便器存水弯水道应能通过直径为41mm的固体球 9、便器用水量要求：用水量≤4.8L；双冲式坐便器的半冲平均用水量应不大于全冲水用水量最大值的70％；节水型双冲式坐便器的全冲水用水量最大限定值应不大于6.0L 10、冲洗功能：全冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm；半冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm 11、排放功能：球排放实验三次实验平均数≥90个；颗粒排放连续三次实验，坐便器存水弯中留存的可见聚乙烯颗粒三次平均数≤125个；可见尼龙球三次平均数≤5个混合介质排放第一次冲出坐便器的混合介质≥22个；如有残余介质，第二次应全部冲出 12、排水管道输送特性要求：球的平均传输距离应≥12m 13、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； 14、连体座便器，尺寸675*350*685mm（下排水陶瓷，虹吸式排水，4.0L＜平均用水量≤5.0L）水效等级2级， 15、冲洗噪声L50≤55dBA,L10≤65dBA。陶瓷吸水率≤0.5％ | 个 | 64 |  |  |
| 4 | 水龙头 | 银色金属单冷洗衣机龙头，出水口流量≤9L/min | 个 | 64 |  |  |
| 5 | 洗脸盆 | 柱盆530*460*820mm，配套防雾镜加托盘。 1、外观质量要求：所有裸露表面都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；外观缺陷应符合GB/T6952-2015之第5.1.2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 2、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤6mm，整体变形≤10mm。 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、尺寸要求：排水口上沿：60mm~70mm;排水口下沿：45mm~57mm，安装面直径≥64mm；安装孔背平面半径应至少比安装孔半径大9mm，水嘴安装平面至少应高于产品最低溢水口位13mm。 7、溢流功能要求：设有溢水孔的洗面器进行溢流试验后，应保持5min不溢流 8、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； | 个 | 64 |  |  |
| 6 | 淋浴器 | 埋入式单柄混水阀淋浴器（固定式莲蓬头200mm*200mm，埋入式单柄混水阀DN15。） 1、外观：镀层表面光泽均匀，不应有脱皮 、龟裂、烧焦、露底、 剥落、黑斑及明显的麻点 ，毛刺等缺陷 2、螺纹：螺纹表面应光洁，不应有凹痕断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹 数应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度 3、装配：装改好的手柄或手轮动作应轻便平稳、无卡阻。转换开关应提拉平稳、轻便无卡阻，转换开关提拉部位与提拉杆件应连接牢固。水嘴旋转出水管应旋转轻便无卡阻。冷、热水混合水嘴应有冷、热标记，标记与水嘴本体结合牢固。冷水用蓝色或字母C或冷字表示，热水用红色或字母H或热字表示。双控水嘴控制装置水平排列时，冷水标记在右热水标记在左；控制装置竖直排列时，冷水标记在下，热水标记在上。可采用其他易于识别的含义标记冷、热水 4、密封性能：冷，热水隔墙(适用于单柄双控水嘴阀芯关)：压力(0.40.02)MPa持续时间(60±5)s出水口及未连接的进水口无渗漏 5、灵敏度，mm:控制装置的位移≥12 6、抗安装负载：试验后螺纹应无裂纹、无损坏 7、抗使用负载：水嘴手柄或手轮在开启和关闭方向上施加(6±0.2)N.m后，应无变形或损坏等削弱水嘴功能的情况出现，水嘴阀芯上游密封性能应符合7.6.2的要求；浴缸和淋浴水嘴手柄或手轮承受445N的轴向拉力应无松动现象 8、金属基体镀层附着强度：热震试验后，不应出现裂纹，起皮或脱落现象 9、表面耐腐蚀性能：24h乙酸盐雾试验后，应不低于GB/T6461-2002标椎的表1中外观评级（Ra)9级的要求 | 个 | 64 |  |  |
| 7 | 热水器 | 3000W速热电热水器60升；双防电盾：防电闸（外置式漏保，防止电路漏电），防电墙（双防电墙，防止沐浴带电）；电脑控制，遥控操作；E+增容，一键预约功能；超高温双效抑菌；两档变频调节（通过功率变化实现加热速度变化）；热水不足提醒；防冰冻技术（通电关机状态下水温低于5℃智能加热到10℃以防冻坏内胆）; 节能产品，热水输出率80%;电脑数码温显 。 | 个 | 64 |  |  |
|  | （十）霍山县诸佛庵镇干部周转房卫浴采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防臭地漏 | DN50不锈钢有水封密闭型地漏(洗衣机处设中间带圆孔的洗衣机专用地漏） | 个 | 108 |  |  |
| 3 | 座便器 | 连体马桶675*350*685mm（虹吸式，下排式)；外观质量要求：除安装面（不包括炻陶质水箱）及瓷质坐便器水箱背部和底部，瓷质水箱盖底部和后部，瓷质水箱的内部，所有裸露表面和坐便器的排污管道内壁都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；其他用于防止产品烧成变形的位于非可见面区域的支撑部件可以无釉覆盖；外观缺及陷应符合GB/T6952-2015之第5,1,2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 1、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤4mm，整体变形≤6mm。 2、安装孔平面度：0mm~2mm； 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、耐荷重性要求：无变形或任何可见破损 7、配套技术要求：便器类产品应配备满足用水量要求的冲水装置，并应保证其整体的密封性；所配套的冲水装置应具有防虹吸功能；安全水位：10mm≤H1≤38mm；H2≥25mm;H3≥5mm;H4≥5mm;H5≥20mm 8、 尺寸要求：排水口安装距离：下排式：275mm~305mm，排污口尺寸：下排式坐便器排污口外径≤100mm；虹吸式坐便器安装深度应为13mm~19mm；下排虹吸式坐便器排污口周围应具有直径不小于185mm的安装空间；水封深度≥50mm；水封表面尺寸≥100mm*85mm，坐便器存水弯水道应能通过直径为41mm的固体球 9、便器用水量要求：用水量≤4.8L；双冲式坐便器的半冲平均用水量应不大于全冲水用水量最大值的70％；节水型双冲式坐便器的全冲水用水量最大限定值应不大于6.0L 10、冲洗功能：全冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm；半冲：每次冲洗后累积残留墨线的总长度≤50mm；且每一段残留墨线长度≤13mm 11、排放功能：球排放实验三次实验平均数≥90个；颗粒排放连续三次实验，坐便器存水弯中留存的可见聚乙烯颗粒三次平均数≤125个；可见尼龙球三次平均数≤5个混合介质排放第一次冲出坐便器的混合介质≥22个；如有残余介质，第二次应全部冲出 12、排水管道输送特性要求：球的平均传输距离应≥12m 13、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； 14、连体座便器，尺寸675*350*685mm（下排水陶瓷，虹吸式排水，4.0L＜平均用水量≤5.0L）水效等级2级， 15、冲洗噪声L50≤55dBA,L10≤65dBA。陶瓷吸水率≤0.5％ | 个 | 54 |  |  |
| 4 | 水龙头 | 银色金属单冷洗衣机龙头，出水口流量≤9L/min | 个 | 54 |  |  |
| 5 | 洗脸盆 | 柱盆530*460*820mm，配套防雾镜加托盘。 1、外观质量要求：所有裸露表面都应有釉层覆盖，釉面与陶瓷坯体完全结合；外观缺陷应符合GB/T6952-2015之第5.1.2条要求；同一件产品或配套产品之间无明显色差。 2、最大允许变形要求：安装面变形≤3mm，表面变形≤6mm，整体变形≤10mm。 3、厚度要求：卫生陶瓷任何部位的坯体厚度应≥6mm 4、吸水率要求：陶瓷吸水率≤0.5％ 5、抗裂性要求：经抗裂实验应无釉裂、无坯裂 6、尺寸要求：排水口上沿：60mm~70mm;排水口下沿：45mm~57mm，安装面直径≥64mm；安装孔背平面半径应至少比安装孔半径大9mm，水嘴安装平面至少应高于产品最低溢水口位13mm。 7、溢流功能要求：设有溢水孔的洗面器进行溢流试验后，应保持5min不溢流 8、放射性要求：内照射指数：IRa≤1.0；外照射指数：Iγ≤1.3； | 个 | 54 |  |  |
| 6 | 淋浴器 | 埋入式单柄混水阀淋浴器（固定式莲蓬头200mm*200mm，埋入式单柄混水阀DN15。） 1、外观：镀层表面光泽均匀，不应有脱皮 、龟裂、烧焦、露底、 剥落、黑斑及明显的麻点 ，毛刺等缺陷 2、螺纹：螺纹表面应光洁，不应有凹痕断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹 数应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度 3、装配：装改好的手柄或手轮动作应轻便平稳、无卡阻。转换开关应提拉平稳、轻便无卡阻，转换开关提拉部位与提拉杆件应连接牢固。水嘴旋转出水管应旋转轻便无卡阻。冷、热水混合水嘴应有冷、热标记，标记与水嘴本体结合牢固。冷水用蓝色或字母C或冷字表示，热水用红色或字母H或热字表示。双控水嘴控制装置水平排列时，冷水标记在右热水标记在左；控制装置竖直排列时，冷水标记在下，热水标记在上。可采用其他易于识别的含义标记冷、热水 4、密封性能：冷，热水隔墙(适用于单柄双控水嘴阀芯关)：压力(0.40.02)MPa持续时间(60±5)s出水口及未连接的进水口无渗漏 5、灵敏度，mm:控制装置的位移≥12 6、抗安装负载：试验后螺纹应无裂纹、无损坏 7、抗使用负载：水嘴手柄或手轮在开启和关闭方向上施加(6±0.2)N.m后，应无变形或损坏等削弱水嘴功能的情况出现，水嘴阀芯上游密封性能应符合7.6.2的要求；浴缸和淋浴水嘴手柄或手轮承受445N的轴向拉力应无松动现象 8、金属基体镀层附着强度：热震试验后，不应出现裂纹，起皮或脱落现象 9、表面耐腐蚀性能：24h乙酸盐雾试验后，应不低于GB/T6461-2002标椎的表1中外观评级（Ra)9级的要求 | 个 | 54 |  |  |
| 7 | 热水器 | 3000W速热电热水器60升；双防电盾：防电闸（外置式漏保，防止电路漏电），防电墙（双防电墙，防止沐浴带电）；电脑控制，遥控操作；E+增容，一键预约功能；超高温双效抑菌；两档变频调节（通过功率变化实现加热速度变化）；热水不足提醒；防冰冻技术（通电关机状态下水温低于5℃智能加热到10℃以防冻坏内胆）; 节能产品，热水输出率80%;电脑数码温显 。 | 个 | 54 |  |  |

注意事项：

- 以上货物清单所述墙砖类数量为设计面积，投标人报价时应综合考虑实际使用中的损耗，并在合同中承诺如实际使用数量不大于上表所述数量的106%时仍按合同总价执行。

- 投标人的商务报价中应包含5%的总包服务费（据实收取）。

- 投标人的投标报价应包含本项目所发生的一切费用，包括货到现场到招标人指定位置落地（包括落地）及材料费（包含原材料、标准件、配套件、外协件及加工成产品以及二次加工整个过程中的一切费用）、运杂费、包装费、装卸费、保险费、税金、检验试验费、技术服务费、性能测试、考察监造费、售后服务费等一切措施费及质保期内维修等所有费用。报价应考虑一切风险因素（如材料价格或运输价格上涨等）。

- 供应商中标后须与项目总包单位签订支付费用协议。